文件编号/版次:GCXG668/02                                             发行日期:2007年6月15日

深 圳 市 一 通 达 焊 接 辅 料 有 限 公 司

ET-668无铅锡膏

一.适用合金

适用合金: SN99/AG0.3/CU0.7

二.产品特点

1.)连续印刷时，其沾度极少经时变化，可获得非常稳定印刷

2.)对0.4—0.6mm及以上间距的电路，可完成精美的印刷

3.)拥用极佳焊接性，可在不同部位表现出适当的沾湿性

4.)可适当用于一般大气下与氮气之回焊炉

5.)于极高之尖峰温度下，亦能获得良好的焊接性

三.成份与特性

如表—1

| 项 目 | 特 性 |
| --- | --- |
| 合金成份 | 锡99/银0.3 /铜0.7 |
| 熔 点 | 226-229℃ |
| 锡粉颗粒度 | 25—45/μm |
| 锡粉的形状 | 球 状 |
| 金属含量 | 89.5±1% |
| 卤素含量 | <0.02wt% |
| 沾 度 | 800±200kcps |

表—2

| 项目 | 特性 |
| --- | --- |
| 电迁移试验 | 1.02×105Ωcm以上 |
| 绝缘电阻试验 | 1×109.Ω以上 |
| 流移性试验 | 低于0.2mm |
| 熔融性试验 | 几无锡球发生 |
| 扩散率试验 | 89%以上 |
| 铜镜腐蚀试验 Co | 无腐蚀情形 |
| 残渣沾性试验 | 合格 |

四.应用

1．如何选取用本系列锡膏

客户可根据自身产品及工艺的要求选择相应的合金成份、锡粉大小及金属含量，锡粉大小一般选 T3（mesh –325/+500，25~45μm），对于 Fine pitch，可选用更细的锡粉。

2．使用前的准备

1)	“回温”

锡膏通常要用冰箱冷藏，冷藏温度为5~10℃为佳。故从冷箱中取出锡膏时，其温度较室温低很多，若未经“回温”，而开启瓶盖，则容易将空气中的水汽凝结，并沾附于锡浆上，在过回焊炉时（温度超过 200℃），水份因受强热而迅速汽化，造成“爆锡”现象，产生锡珠，甚至损坏元器件。

回温方式：不开启瓶盖的前提下，放置于室温中自然解冻, 回温时间：4 小时以上

注意：①未经充足的“回温”，不要打开瓶盖,

②不要用加热的方式缩短“回温”的时间

2) 搅拌

锡膏在“回温”后，于使用前要充分搅拌。

目的:使助焊剂与锡粉之间均匀分布，充分发挥各种特性；

搅拌方式:手工搅拌或机器搅拌均可; 搅拌时间：手工：3 分钟左右, 机器：1 分钟;

搅拌效果的判定：用刮刀刮起部分锡膏，刮刀倾斜时，若锡膏能顺滑地滑落，即可达到要求.

（适当的搅拌时间因搅拌方式、装置及环境温度等因素而有所不同，应在事前多做试验来确定）

3． 印刷

大量的事实表明，超过半数的焊接不良问题都与印刷部分有关，故需特别注意

- 钢网要求:与大多数锡膏相似，若使用高品质的钢网和印刷设备，ETD-668系列锡膏将更能表现出优越的性能。无论是用于蚀刻还是激光刻的钢网，均可完美印刷。对于印刷细间距，建议选用激光刻钢网效果较好。对于 0.4mm 间距，一般选用 0.12mm 厚度的钢网

- 印刷方式: 人工印刷或使用半自动和自动印刷机印刷均可

- 钢网印刷作业条件: ETD-668系列锡膏为非亲水性产品，对湿度并不敏感，可以在较高的湿度（最高相对湿度为 80%）条件下仍能使用

以下是我们认为比较理想的印刷作业条件。针对某些特殊的工艺要求作相应的调整是十分必要的

| 刮刀硬度 | 60~ 90HS （金属刮刀或聚胺甲酸脂刮刀） |
| --- | --- |
| 刮印角度 | 450 ~ 600 |
| 印刷压力 | (2 ~ 4)× 105pa |
| 印刷速度 | 正常标准： 20 ~ 40mm/sec |
|  | 印刷细间距时：15 ~ 20mm/sec |
|  | 印刷宽间距时：50 ~ 100mm/sec |
| 环境状况 | 温度： 25 ± 3℃ |
|  | 相对湿度：40 ~ 70% |
|  | 气流:印刷作业处应没有强烈的空气流动 |

- 印刷时需注意的技术要点：

①． 印刷前须检查刮刀、钢网等用具

*确保干净，没灰尘及杂物（必要时要清洗干净），以免锡膏受污染及影响落锡性

*刮刀口要平直，没缺口

*钢网应平直，无明显变形。开口槽边缘上不可有残留的锡浆硬块或其他杂物

②． 应有夹具或真空装置固定底板，以免在印刷过程中 PCB 发生偏移，并且可提高印刷后钢网的分离效果

③． 将钢网与 PCB 之间的位置调整到越吻合越好（空隙大会引至漏锡，水平方向错位会导致锡膏印刷到焊盘外）

④． 刚开始印刷时所加到钢网上的锡膏要适量，一般 A5 规格钢网加 200g 左右、B5 为 300g 左右、A4 为 400g 左右

⑤． 随着印刷作业的延续，钢网上的锡膏量会逐渐减少，到适当时候应添加适量的新鲜锡膏

⑥． 印刷后钢网的分离速度应尽量地慢些

⑦． 连续印刷时，每隔一段时间（根据实际情况而定）应清洗钢网的上下面（将钢网底面粘附的锡

膏清除，以免产生锡球），清洁时注意千万不可将水份或其他杂质留在锡膏及钢网上

⑧． 应注意工作场所的温湿度控制，另外应避免强烈的空气流动，以免加速溶剂的挥发而影响粘性

⑨． 作业结束前应将钢网上下面彻底清洁干净，（特别注意孔壁的清洁）

- 印刷后的停留时间:

锡膏印刷后，应尽快完成元器件的贴装，并过炉完成焊接，以免因搁置太久而导致锡膏表面变干，影响元件贴装及焊接效果，一般建议停留时间最好不超过 4 小时

五. 回流焊条件

下图表示回流焊的温度曲线，以兹参考。该温度曲线可以有效减低锡膏的垂流性以及锡球的发生

0        30        60        90       120       150       180       210       240

1)预热区

升温速率为1.0—3.0℃/秒,在预热区的升温速度过快,容易使锡膏的流移性及及成份恶化, 易产生爆锡和锡珠现象

2)浸濡区

温度120—190℃,时间：80—130秒最为适宜.如果温度过低,则在回焊后会有焊锡未熔融的情况发生(建议温升速度<２℃／秒)。

3)回焊区

尖峰温度应设定在240—245℃。熔融时间建议把230℃以上时间调整为30—60秒，240℃以上时间调整为10—30秒。

4)冷却区冷

冷却速率<4℃/秒

※ 回焊温度曲线乃因晶片元件及基板等的状能，和回焊炉的型式而异，事前不妨多做测试，以确保最适当的曲线。

六. 包装与运输

每瓶 500g，宽口型塑胶（PE）瓶包装，并盖上内盖密封封装，送货时可用泡沫箱盛装，每箱最多 20 瓶，保持箱内温度不超过 30℃

七. 储存及有效期

当客户收到锡膏后应尽快将其放进冰箱储存，建议储存温度为 5℃~10℃。温度过高会相应缩短其使用寿命，影响其特性；温度太低（低于 0℃）则会产生结晶现象，使特性恶化；在正常储存条件下，有效期为 6 个月

八.安全卫生及注意事项

注意：细内容请查阅本品物料安全数据表（MSDS）

# Text boxes

300

250

Reflow

Peak-temp at 240~245℃

230

200

More than 240℃

for 10~30sec

150

Preheat

120~190℃

30~60sec

100

Heating up ratio

1~3℃/sec

50

80~130/sec

0